# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### D. 05.03.08

- WSTĘP

1.1.    Przedmiot SST

## Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej są  wymagania techniczne dotyczące

wykonania  i odbioru robót związanych  z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni

## żwirowej przy użyciu średniorozpadowej emulsji asfaltowej oraz kruszyw sortowanych,   na drogach  obciążonych ruchem lekkim i bardzo lekkim (KR-1,2) – „Przebudowa dróg gminnych w m. Nowe Miasto od km 0+020 do km 0+882 i Miszewo Wielkie od km )+005 do km 2+489”

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfika cja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i   kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót potrójnego

powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, wcześniej wyprofilowanej lub wyrównanej

kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie i obejmują:

a/ przygotowanie istniejącej nawierzchni,

b/ wykonanie zabiegu powierzchniowego utrwalenia i jego pielęgnacja.

  - Określenia podstawowe :

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi     normami  i „ Ogólną specyfikacją techniczną” OST GDDP D. 05.03.08-10:

1.4.1. Potrójne powierzchniowe utrwalenie – jest to trzykrotny sprysk emulsji asfaltowej, trzykrotne rozsypanie kruszywa oraz zagęszczenie walcem statycznym samojezdnym poszczególnych warstw.

  - Ogólne warunki dotyczące robót

    - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

„Ogólną” i „Szczegółową” Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST GDDP pkt. 1.5 i 1.6.

- MATERIAŁY

  - Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1.1 Lepiszcze

Emulsja kationowa, średniorozpadowa – jest to lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie przy zastosowaniu emulgatora kationowego.

2.1.1.1.Wymagania dla emulsji kationowej średniorozpadowej:

Wyszczególnienie właściwości                               Wymagania

- Barwa                                                                       brązowa do ciemno brązowej

- Zawartość asfaltu                                                                   59 – 70%

-indeks rozpadu                                                                        80 g/100g

- przyczepność lepiszcza do kruszywa                                         85%

Podczas realizacji zadania zabrania się stosowania lepiszczy pochodzących od różnych producentów. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej, czas jej składowania nie powinien przekraczać 4 tygodnie od daty produkcji. Temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +30 C.

2.1.2 Kruszywo:

- do zabiegu należy stosować żwiry sortowane frakcji  16-31,5,  6,3-16, 2-6,3.

      - Wymagania dla żwirów sortowanych:

- zawartość ziarn poniżej 0,075 mm – max. 1,5 %

- zawartość frakcji podstawowej – min. 75%

- zanieczyszczenia organiczne – barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa

- zanieczyszczenia obce – max. 0,1%

  - Przed rozpoczęciem  robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi atesty, orzeczenia przydatności, świadectwa dopuszczenia  na wszystkie dostarczone na budowę materiały. Inżynier ma prawo odrzucić materiały niezgodne z wymaganiami oraz z przedstawionymi dokumentami. W  przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów innego rodzaju niż uzgodnione z Inżynierem, niezgodnych z wymogami, roboty nie zostaną odebrane.

  - Składowanie materiałów.

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie składowiska materiałów. Składowiska kruszywa oraz zbiorniki magazynowe stałe i przewoźne na lepiszcze powinny być zlokalizowane jak najbliżej środka wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Lokalizację składowiska Wykonawca powinien uzgodnić z Inżynierem. W czasie składowania kruszywo nie może ulec zanieczyszczeniu. Podłoże składowiska powinno być utwardzone.

- SPRZĘT

Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem:

A/ szczotka mechaniczna,

B/ skrapiarka lepiszcza z możliwością programowania natrysku lepiszcza stosownie do potrzeb i zgodnie z założeniami. Możliwość zmniejszenia natrysku. Zalecana skrapiarka z rampą spryskową  teleskopową sterowaną elektronicznie. Ilość spryskiwanego bitumu niezależna od prędkości jazdy skrapiarki.

C/ rozsypywarka kruszywa zapewniająca równomierne rozłożenie kruszywa w kierunku poprzecznym i podłużnym. Zalecane stosowanie „kombajnów” , które jest  połączeniem  skrapiarki i rozkładarki grysów oraz zestaw walców zapewniających wstępne wciśnięcie grysów w warstwę bitum. Układarka grysów pracująca w układzie sprzężonym ze skrapiarką.

Skrapiarka posiadająca kolektor spryskowy wyposażony w dysze szczelinowe z możliwością regulowania jego wysokości  oraz elektroniczną regulację dozowania lepiszcza.

D/ walce drogowe – należy stosować walce ogumione, wyposażone w opony o bieżniku gładkim, umożliwiające utrzymanie ciśnienia do 6 atm. Oraz obciążenie na koło 15 kN.

E/ - ładowarka, jeżeli kruszywo dostarcza się ze składowiska, a nie bezpośrednio z kamieniołomu,

- dodatkowa skrapiarka oraz urządzenie do uzupełnienia kruszywa,

- lampy sygnalizacyjne dla ruchu wahadłowego lub inny sprzęt do zamykania lub ograniczania ruchu.

- TRANSPORT

4.1.  Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportu, ale w taki sposób aby

nie dopuścić do jego zanieczyszczenia i zmieszania z kruszywem innego rodzaju, klasy lub gatunku. Ilość środków transportowych powinna zapewnić ciągłą dostawę kruszywa, co decyduje o wydajności i ciągłości pracy na miejscu budowy. Środki transportowe  powinny bez zbędnych manewrów podjeżdżać tyłem do kierunku pracy. Należy to uwzględnić ustalając kierunek pracy na drodze.

4.2.  Transport lepiszcza powinien być dokonywany w cysternach samochodowych,

skrapiarkach samochodowych lub ciągnionych, kombajnem. Wszystkie środki transportu powinny być czyste. Nie powinny zawierać resztek lepiszcza innego niż transportowane.

5.      WYKONANIE   ROBÓT

  - Projektowanie powierzchniowego utrwalenia obejmuje następujące czynności:

- Ocenę stanu istniejącej podbudowy żwirowej

- Teoretyczna ilość emulsji i kruszywa na 1m2:

Warstwa powierzchniowego      Frakcja kruszywa      Ilość kruszywa     Ilość emulsji

utrwalenia                                           mm                       kg/m2                   kg/m2

I.                                                   16/31,5                     26 – 30               2,0 – 2,4

II.                                                   6,3/16                         15-17                1,6 – 1,8

III.                                                   2/6,3                      11 – 13               1,4 – 1,8

5.1.1.  Ustalenie rzeczywistej ilości składników na 1m2 :

Określenie rzeczywistej ilości składników lepiszcza i kruszywa zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru i Wykonawcę na odcinku próbnym przy uwzględnieniu wszystkich warunków terenowych.

5.1.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji:

A/ projekt organizacji i harmonogram  robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane powierzchniowe utrwalenie wraz z wymaganym  przygotowaniem istniejącej nawierzchni (podłoża).

B/ projekt oznakowania robót. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującą instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym. Za utrzymanie oznakowania oraz bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym prowadzone są roboty, od rozpoczęcia robót każdego dnia aż do oddania nawierzchni do ruch bez ograniczeń, odpowiedzialny jest Wykonawca. Od chwili wykonania zabiegu należy na okres do trzech dni ograniczyć prędkość ruchu do 40 km/h i na pewien czas ustawić znaki ostrzegawcze > sypki grys<.

5.2.2. Przebieg robót

Decydującym czynnikiem do rozpoczęcia w danym dniu wykonania robót jest  Temperatura otoczenia, która nie powinna być niższa niż + 10 st. C.. Należy uwzględnić prognozę pogody na najbliższe dni po wykonaniu zabiegu i wybrać  okres, kiedy przewidywana jest kilkudniowa temperatura otoczenia +10 st. C i bez opadów. Występowanie ciepłej pogody po zabiegu sprzyja odpowiedniemu  zagłębieniu kruszywa w lepiszczu i adhezję kruszywa z lepiszczem. Przed przystąpieniem do wykonania spryskania lepiszczem, nawierzchnię należy  przygotować dla zagwarantowania przyczepności do podłoża. Prędkość robocza           zestawu do wykonywaniu zabiegu, powinna być taka aby zapewniła wydajność  skrapiania lepiszczem i zasypywania kruszywem w ustalonej ilości na 1 m2. Odległość  kolektora spryskowego od urządzenia rozkładającego kruszywo powinna wynosić 1 - 10 m, aby zapewnić właściwe rozpływanie się lepiszcza po nawierzchni. Jeżeli  powierzchniowe utrwalenie wykonane jest na połowie szerokości jezdni to przy           wykonaniu drugiej połowy jezdni należy lepiszcze rozkładać na  zakładkę około 20 cm. Długość wykonywanych odcinków należy tak ustalić, aby w tym samym dniu wykonać powierzchniowe utrwalenie na całej szerokości jezdni. Aby  otrzymać prostoliniowy początek  i koniec wykonywanego odcinka wskazane jest przykrycie tych miejsc papą lub grubym papierem i po wykonaniu zdjąć je.  Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa  należy wykonać wałowanie dla wciśnięcia go w warstwę lepiszcza i wstępnego           Utwierdzenia w nawierzchni. Zalecana ilość przejść walca w tym samym miejscu    wynosi  4 – 6 razy,  przy prędkosci 8 10 km/h. Ostateczne utwierdzenie ziaren   kruszywa  następuje po kilku dniach pod wpływem ruchu pojazdów.

5.2.3. Pielęgnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia

Podstawowym warunkiem pielęgnacji świeżo wykonanego powierzchniowego utrwalenia jest ograniczenie prędkości  ruchu do 40 km/h na okres do 3 dni, długość okresu, w którym nawierzchnia powinna być chroniona zależy od warunków atmosferycznych i intensywności  odbywającego się ruchu pojazdów. Wykonane powierzchniowe utrwalenie może być oddane do ruchu niekontrolowanego nie wcześniej, aż wszystkie niezwiązane ziarna kruszywa zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami

mechanicznymi.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi Program Zapewnienia Jakości (PZJ).

Wykonawca w opracowanym programie zapewnienia jakości powinien określić szczegółowo ;

- sposób dokonywania odbioru jakościowego kruszywa i lepiszcza od producenta,

- przyjętą częstotliwość badań kontrolnych,

- laboratorium wykonujące badania (wyposażenia w sprzęt, obsada),

- sposób postępowania w przypadku stwierdzenia dostawy kruszywa i lepiszcza niezgodnego z  wymaganiami niniejszej SST. Inżynier  może niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę zażądać wykonania badań dodatkowych lub wykonać badania dodatkowe we własnym zakresie.

  - Badania i pomiary kontrolne

Fazy wykonywania badań i pomiarów :

A/ przed przystąpieniem do wykonania robót – pkt. 8.1. OST GDDP

B/ podczas prowadzenia robót                          - pkt. 8..2. OST GDDP

C/ po zakończeniu robót                                   - pkt. 8.3. OST GDDP

  - Dokumentowanie wyników badań i pomiarów kontrolnych

Badania i pomiary wymienione w OST pkty 8.1 – 8.3. dla poszczególnych  faz (A, B, C) powinny być rejestrowane w prowadzonym przez Wykonawca dzienniku badań udostępnionym  do wglądu i akceptacji Inżynierowi. Sposób rejestrowania badań w czasie prowadzenia robót opisuje pkt. 8.2. OST GDDP.

  - Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych kruszyw i prowadzi na swój

Koszt kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw. Badania powinny być wykonywane z taką częstotliwością, aby uzyskać wiarygodność i reprezentatywne dane dla całej gromadzonej (sprowadzonej) ilości kruszywa.

    - Wykonawca opracowuje i uzgadnia z producentem lepiszczy umowne warunki

    - odbioru ilościowego i jakościowego oraz harmonogram dostaw. W programie odbioru jakościowego należy ustalić rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie dostaw.

    - Zaleca się wykonywanie badań kontrolnych z częstotliwością nie mniejszą niż:

A/ dla kruszyw: dla każdej partii kruszywa.

B/ dla emulsji –dla każdej dostawy

- OBMIAR  ROBÓT

7.1.    Jednostką obmiaru jest 1 m2 i uwzględnia wykonanie robot, które obejmują czynności

wymienione w p-kcie 1.3.1. niniejszej specyfikacji.

  - Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót objętych umową oraz

Dodatkowych, których potrzebę uzgodniono w trakcie robót, pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

  - Obmiaru dokonuje nadzór Inwestora w obecności Wykonawcy po okresie pielęgnacji

Powierzchniowego utrwalenia. Obmiaru dokonuje się tylko tej części jezdni, która charakteryzuje się dobrym osadzeniem ziaren kruszywa.

  - Obmiar obejmuje :

- szerokość jezdni,

- długość wykonanego odcinka.

8.         ODBIÓR   ROBÓT

  - Etapy odbioru:

    - Odbiór  – po zakończeniu robót, ale nie wcześniej niż  po oddaniu    poczwórnego powierzchniowego utrwalenia do  niekontrolowanego ruchu. Podstawą   dokonania odbioru robót powinny być następujące dane i dokumenty:

a/ pisemne zgłoszenie do odbioru wraz z potwierdzeniem przez Inżyniera zakończenia robót,

b/ dziennik budowy,

c/ księga obmiarów,

d/ wyniki badań materiałów,

e/ wyniki badań testujące sprzęt,

f/ wyniki badań i pomiarów prowadzonych przed wykonaniem  robót (sprawdzające stan przygotowania istniejącej nawierzchni, stan techniczny sprzętu, prawidłowość dozowania lepiszcza i kruszywa na odcinku doświadczalnym),

g/ oceny i opinie sporządzone przez nadzór zamawiającego.

    - Odbiór  ostateczny – po rocznej eksploatacji trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na podstawie szczegółowej oceny wizualnej jego wyglądu zewnętrznego dokonanej przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

  - Podstawę płatności stanowi cena jednostki obmiarowej, uwzględniająca  wszystkie

czynności wyszczególnione w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy

- PN-B-11111  Kruszywa naturalne

- PN-C-04014   Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkości względnej

- BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszczy bitumicznych do kruszyw

10.2. Inne dokumenty

- „Ogólne Specyfikacje Techniczne” OST D. 05.03.08 – 05.03.10 GDDP wydane i rozpowszechnione  przez „Transprojekt” Warszawa sp. z o.o. 00-987 W-wa, ul. Wileńska 10.

- Wstępne zalecenia wykonania powierzchniowych utrwaleń – pismo GDDP – 11a/432/51/91 z dnia 1991.05.28.

- Powierzchniowe utrwalenie – oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa – zalecane przez GDDP do stosowania – pismo GDDP – 5a/551/95/92 z dnia 1992.02.03.